UC-5H水性光固化电泳涂料

- 概　要

UC-5H为环保型水性阴极UV电泳漆，具有优良及稳定的涂膜外观・涂膜性能・涂装操作性等优点。

涂膜性能特点：光泽高，透明性好，高硬度，高耐刮擦性能，以及高耐化学品性能，抗腐蚀性能

电泳槽液特点：可以做透明漆膜，也可以添加水性色浆做彩色漆膜。

- 用　途

是适用于电镀表面・塑料电镀・不锈钢等素材的电泳涂装处理用涂料。

- 处理条件

| 项 目 | 处理条件 |
| --- | --- |
| 通电前前浸时间 | 60秒 |
| 电泳液温 | 22±1℃ |
| 电泳电压 | 80±20v |
| 电泳时间 | 60±20秒 |
| 电泳后浸时间 | 60秒以内 |
| 合理膜厚 | 8~20um |
| 预烘烤条件 | 80℃╳10分钟 |
| 固化UV照射量 （水銀灯主波長365nm） | 1100±50mJ/cm2 |
| 槽液循环 | 有颜料添加的槽液请一直保持循环。 |

注意

关于涂膜厚及涂膜固化这方面UV照射量是非常重要的，请务必控制在我司的管理范围内。

膜厚不足或者照射量不足的情况下，耐药品性能会随之降低。

膜厚过大或者照射量过大的情况下，涂膜的附着力会随之降低。

因此，望请务必确保合理的膜厚及调整与固化条件相适应的UV照射量。

- 涂料原液特性

| 项 目 | 特 性 |
| --- | --- |
| 树脂成分 | 丙烯酸树脂 |
| 原液外观 | 淡黄色～褐色透明 |
| 固形分（140℃×60分） | 67～72 ％ |
| 粘度(BM型粘度計) | 3000～9000 mpa.s/25℃ |
| 原液分离安定性（65℃） | 分离沉降 无 |
| 原液保质期 | 暗室环境下20～30℃×12个月 |

- 原液稀释方法

稀释配比

| 原 液 | 14 kg |
| --- | --- |
| 纯 水 | 86 kg |
| TOTAL | 100 kg |

※使用纯水的电导率要求在5以下，稀释时的纯水温度请控制在20～30℃范围内。

※请一边搅拌原液，一边缓慢加入纯水

※原液和纯水全部混合后，请继续保持2小时以上的搅拌或者循环。

- 电泳液管理范围

| 项 目 | 管理范围 |
| --- | --- |
| 固形分（110℃×180分） | 10.0±1.0 |
| ｐH /25℃ | 4.6±0.2 |
| 电导率 /25℃ | 400±50 |
| 溶剂P | 3.0～4.5 |
| 涂料置换率 | ＞0.3T.O/月 |

※溶剂P为水溶性溶剂，有助于涂料稀释的稳定性和水洗性。

生产线必须补加我司指定溶剂，不要随意补加其它溶剂，否则有破乳的可能。

※请不要让电泳液接触到紫外线，在电泳生产线中避免太阳光的射入。

- 涂膜性能

镀镍处理材 　无Cr处理工艺

| 项 目 | 涂膜性能 |
| --- | --- |
| 涂膜厚 | 8～20um |
| 预烘烤 | 80℃╳10分钟 |
| UV照射量 | 1100±50mJ/cm2 |
| 铅笔硬度 | 5H |
| 附着力 | 100/100 |
| 耐50％硝酸性 （60秒） | 合格 |
| 耐盐水喷雾 （35℃×72小时） | 合格 |
| 耐丙酮 (100次擦） | 无变化 |
| R.C.A（纸带摩擦） | 100次无露底 |

※试验方法以JIS-H-8602　2371　8617为基准。

< 8 > 储存条件

原漆应该放在阴凉干燥的地方。在包装未开封且正常贮存情况下，储存在25℃条件下产品的有效期为24个月。

< 9 > 包装

18kg塑料桶或210公斤不回收内涂铁桶